## Allgemeine Angaben:

Besteller: Name, Adresse, Telephon, Mail

Objektort: Adresse

Eingabetermin: bis Datum per mail an Kontakt

Montagetermin: ab Datum bis Datum

Beilagen: Photos, Skizzen, Zeichnungen

## Vorschriften:

SIA-Normen, -Empfehlungen und dgl.:

Norm SIA 118/240 «Allgemeine Bedingungen für Metallbauarbeiten», 2012

Norm SIA 179 «Befestigungen in Beton und Mauerwerk», 1998

Norm SIA 260, SN 260 «Grundlagen der Projektierung von Tragwerken», 2013

Norm SIA 261, SN 261 «Einwirkungen auf Tragwerke», 2014

Norm SIA 358, SN 543 358 «Geländer und Brüstungen», 2010

Andere Normen, Richtlinien und Empfehlungen:

SN EN ISO 1461 "Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinküberzüge (Stückverzinken)Anforderungen und Prüfung"

Metaltec Suisse, Technische Richtlinie TR 001 «Geländer im Metallbau», 2015

## Ausführung:

Sämtliche Befestigungsmittel und Dübel rostfrei A2 oder A4

Oberflächenschutz Korrosivitätskategorie C3, Schutzdauer lang (>15 Jahre) nach Norm EN ISO 12944.

Stahl feuerverzinkungsgerecht konstruiert nach EN 14713 (entgraten, Kanten brechen).

Oberfläche: Feuerverzinken nach EN ISO 1461

Oder:

Oberfläche: Duplex-System. Farbton RAL XXXX:

- Feuerverzinken nach EN ISO 1461

- Feinverputz für nachträgliche Beschichtung

- Mechanische  Oberflächenvorbereitung durch Sweepen (Staubstrahlen)

- 1× Epoxid-Grundbeschichtung 60 µm (Pulverlack)

- 1× Polyester-Deckbeschichtung 60 µm (Pulverlack), Seidenglanz

- Gesamtschicht ohne Krater

## Inkludierte Leistungen:

- Statischer Nachweis (Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit) gem. SIA261, Nutzlast 0.8kN/m Druck, 0.4kN/m Zug

- Planung

- Produktion

- Lieferung

- Montage inkl. sämtlichem Hilfs- und Verbrauchsmaterial

- Grobreinigung

## Staketengeländer aus Stahl.

Ausführung gem. Zeichnung, Pfostenabstand und Profildimensionierung gem. statischen Anforderungen.

Pos. 01: 				XX m. 					Fr.   ________

Pos. 02: 				XX m. 					Fr.   ________

Pos. 03: 				XX m. 					Fr.   ________

Pos. 04: 				XX m. 					Fr.   ________

Gesamtbetrag exkl. MwSt :							Fr.   ________

Mwst : 7.7% 									Fr.   ________

Total Staketengeländer inkl. MwSt :					Fr.   ________